D.08.05.01

ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONYCH

# Wstęp

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych dla zadania: „Budowy ciągu pieszo-jezdnego na działkach o nr ewid. 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio”.

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót obejmujących ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścieku i obejmują wykonanie ścieku korytkowego z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej.

## Określenia podstawowe

Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).

Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.

Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

# Materiały

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika na ławie betonowej według zasad niniejszej ST są:

## Masa zalewowa

Należy stosować bitumiczną masę zalewową na zimno.

## Kruszywo

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004.

## Cement

Do mieszanek betonu cementowego należy stosować cementy klasy CEM I 32,5 R, CEM I 42,5 N, CEM I 42,5 R lub CEM II B3 32,5 R, CEM II/A-LL zgodnie z wymaganiami norm PN- EN 197-1:2002 oraz PN-EN 197-2:2002.

## Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990.

## Elementy prefabrykowane z betonu.

Zastosowane prefabrykaty pod względem jakości powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340:20004 (oznaczenia wg normy);

- nasiąkliwość B,

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie D,

- odporność na ścieranie I,

- wytrzymałość na zginanie T,

## Beton

Na ławy pod ściek należy stosować klasy C12/15 wymagania jak w PN-EN-206-1:2003

Na wykonanie ścieku monolitycznego należy użyć beton C30/37 klasy ekspozycji XF4.

# Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,

- wibratorów samobieżnych,

- płyt ubijających.

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera

# Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

## Transport cementu

Cement należy przewozić środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu workowego można używać dowolne środki transportu. Natomiast przewóz cementu w stanie luźnym może się odbywać wyłącznie przy użyciu cementowozów

## Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG.

## Transport beton

Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami – betoniarki na podwoziu samochodowym.

# Wykonanie robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## Układanie elementów prefabrykowanych

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane ścieku, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Ściek drogowy należy wykonać przy krawędzi jezdni z prefabrykowanych elementów betonowych typu korytkowego na ławie betonowej wykonanej w deskowaniu z wypełnieniem szczeliny między prefabrykatem, a jezdnią bitumiczną masą zalewową.

Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

## Układanie elementów monolitycznych

Podłoże, na którym wylewane będą elementy monolityczne ścieku, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0. Ściek należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Ściek należy wykonać przy użyciu specjalistycznej maszyny zapewniającej zachowanie stałej geometrii ścieku oraz właściwego zagęszczenia betonu

Nie rzadziej niż co 10 m należy wykonać przerwy dylatacyjne w układanym ścieku. Dylatacje winny być wypełnione masą zalewową

Beton winien być pielęgnowany poprzez jego zraszanie nie krócej niż 7 dni od chwili jego wylania.

Ewentualne pęknięcia skurczowe betonu winny być naprawione zgodnie z technologią zaaprobowaną przez Inżyniera.

# Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne  1 cm,

- równości górnej powierzchni ścieku - co 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2m - 1cm,

- odchylenia wymiarów ścieku monolitycznego dopuszczalne ± 0,5 cm

- dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.

- poprawności wypełnienia przerw dylatacyjnych masą zalewową dla ścieków monolitycznych

# Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1m (metr) wykonanego ścieku.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# Podstawa płatności

Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie wykopu pod ławy,

- wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem),

- wykonanie ławy (betonowej, żwirowej),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin,

- ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin,

- zalanie spoin bitumiczną masą zalewową,

- zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej